ГОСУДАРСТВЕННЫЙ    СТАНДАРТ

СОЮЗА    ССР

КАМЕРЫ ОЧИСТНЫЕ ДРОБЕМЕТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 11046-87               (СТ СЭВ 3110-81)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  СОЮЗА ССР

КАМЕРЫ ОЧИСТНЫЕ ДРОБЕМЕТНЫЕ

Непрерывного действия Основные параметры и размеры

Continuous airless shot-blast cleaning rooms.

Basic parameters and dimensions

ГОСТ 11046—87 (CT СЭВ 3110—81)

ОКП 38 4134

Срок действия с 01.01.89 до 01.01.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на очистные дробе-метные камеры непрерывного действия с подвесным конвейером, предназначенные для очистки от пригара отливок с одновременной выбивкой стержней на автоматических и поточных   линиях.

Допускается использовать камеры для очистки от окалины поковок и штамповок.

1. Основные параметры и размеры дробеметных камер должны соответствовать указанным в таблице.

| Наименование основных параметров и размеров | Нормы |
| --- | --- |
| Грузоподъемность подвески, т | (0\160 | 0,315 | 0,63 | 1,250 |
| Габаритные размеры очищаемых деталей или навесного приспособления, мм, не более | Диаметр | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
|  | Длина | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 |
| Содержание стержней смеси в массе загрузки веску, %, не более | и формовочной на одну под- | 25 | 30 |

Издание официальное

Перепечатка воспрещена Издательство стандартов, 1988

Продолжение

| Наименование основных параметров и размеров | Нормы |
| --- | --- |
| Суммарная масса дроби, выбрасываемой дробеметными аппаратами, кг/мин, не менее | ,600 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Производительность при очистке отливок средней сложности из серого чугуна по ГОСТ 1412—85, т/ч, не менее | с предварительно выбитыми стержнями | 12,0 | 18,5 | 21,5 | 22,5 |
|  | с выбивкой стержней | 7,5 | 11,0 | 12,0 | 13,5 |
| Удельная масса, кг-ч/т, не более | 7500 | 5500 | 4800 | 4500 |
| Удельная потребляемая кВт • ч/т | мощность, | 17,0 | 16,5 | 14,0 | 13,5 |

Примечания:

- Под диаметром очищаемых деталей    или   навесного   приспособления
понимается наибольший диаметр, описываемый деталью или   навесным   при
способлением с навешанными деталями при вращении на подвеске.

- Показатели удельной массы и удельной потребляемой мощности   уста
новлены для очистки отливок с предварительно выбитыми стержнями.

- Камеры должны изготавливаться в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта, ГОСТ 10580—74  по  рабочим   чер
тежам, утвержденным в установленном порядке.

- Камеры могут изготавливаться с пульсирующим или непре
рывным движением конвейера.

- Конструкция камер должна предусматривать:

- устройства для очистки дроби от посторонних   примесей,
продуктов выбивки и очистки отливок;

- устройства, предотвращающие выделение   пыли   и вылет
дроби в окружающее пространство;

- устройства для включения камеры в вентиляционную   сис
тему;

4) звукоизоляцию, обеспечивающую снижение шума   при работе камеры до норм по ГОСТ 12.1.003—83;

- устройства для регулирования времени нахождения дета
лей под дробью для   камер   с пульсирующим   движением   кон
вейера;

- устройства для регулирования   скорости   движения   кон
вейера для камер с непрерывным движением конвейера.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1.	РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроитель
ной и инструментальной промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. С. Гондарук (руководитель темы); Э. Д. Мельников

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН   В   ДЕЙСТВИЕ   Постановлением
Государственного комитета СССР по стандартам от 10.12.87
№ 4430

- Срок проверки 1992 г., периодичность проверки 5 лет

- Стандарт соответствует СТ СЭВ 3110—81 в части грузоподъем
ности подвески 0,16; 0,32; 0,63 т

- ВЗАМЕН ГОСТ 11046—69

- ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.003—83 ГОСТ 1412—85 ГОСТ 10580—74 | 4 1 2 |

Редактор А. Л. Владимиров

Технический редактор Г. А. Теребинкина

Корректор А. Л. Балыкова

Сдано в наб. 22.12.87 Подн. в неч. 09.02.88 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,18 уч.-нзд. л.
Тир. 9 000	Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненскнй пер., 3 Тип. "Московский печатник". Москва, Лялин пер., 6. Зак, 1638

Величина

единица

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Длина

Масса

Время

Сила электрического тока

Термодинамическая температура

Количество вещества

Сила света

метр

килограмм

секунда

ампер

кельвин

моль кандела

m

s А К

mol cd

м кг с А К

моль КД

Плоский угол Телесный угол

rad sr

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

радиан стерадиан

рад ср

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

|  |  | Единица |  | Выражение через основные и до- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина |  | Обозначение |  |
|  | ние | междуна- родное | русское | полнительные единицы СИ |
| Частота | герц | Hz | Гц | с-' |
| Сила | ньютон | N | н | м-кг-с-2 |
| Давление | паскаль | Ра | Па | м~1 ■ кг-с~2 |
| Энергия | джоуль | J | Дж | м2 кг с-2 |
| Мощность | ватт | W | Вт | М2КГ-С"~3 |
| количество электричества | кулон | С | Кл | с А |
| Электрическое напряжение | вольт | V | В | м2кгс~3 А"1 |
| Электрическая емкость | фарад | F | Ф | м-?кг-'.с4-А* |
| Электрическое сопротивление | ом |  | Ом | м^кгс-з-А-* |
| Электрическая проводимость | сименс | S | См | м-^кг-'.с'-А* |
| Поток магнитной индукции | вебер | Wb | Вб | м2 • кг- с^А-1 |
| Магнитная индукция | тесла | Т | Тл | кг с-*-А"1 |
| Индуктивность | генри | н | Гн | м* кг с-2-А-* |
| Световой поток | люмен | Jm | лм | кд • ср |
| Освещенность | люкс | 1х | лк. | м-^ • кд . ср |
| Активность радионуклида | беккерель | Bq | Бк | с-1 |
| Поглощенная доза ионизирую- | гр»й | Gy | Гр | м'-с-8 |
| щего излучения |  |  |  |  |
| Эквивалентная доза излучения | зиверт | Sy | Зв | м* • с~2 |